Guide Technique : Transformation des Fibres de Guadua et de Fique

Ce document explore les procédés de fabrication de fils à partir de deux ressources majeures : le bambou Guadua angustifolia et l'agave Fique. Il détaille les méthodes artisanales et les pistes de mécanisation industrielle.

I. La Fibre de Guadua (Bambou)

La transformation de la Guadua en fil dépend de l'usage final souhaité : textile souple ou cordelette rustique.

1. La Voie Chimique (Viscose / Rayonne)

C'est le procédé industriel standard pour obtenir des tissus doux (t-shirts, draps).

- Principe : Dissolution de la cellulose de la tige pour créer une pâte liquide.

- Processus : Broyage des tiges → Extraction par solvants (soude, sulfure de carbone) → Passage dans une filière (pommeau de douche) dans un bain acide → Solidification en filaments continus.

- Résultat : Fil fin, soyeux et souple.

2. La Voie Mécanique (Artisanale)

Similaire au traitement du lin ou du chanvre.

- Principe : Extraction physique des faisceaux de fibres sans destruction chimique.

- Processus : Écrasement des tiges → Grattage (roussage) → Humidification cruciale (pour assouplir la lignine) → Torsion (filage).

- Résultat : Fil rustique, raide, type "piquant", idéal pour la corderie mais peu adapté à l'habillement direct.

II. La Fibre de Fique (Cabuya)

Contrairement à la Guadua (fibre de tige), le Fique est une fibre-feuille, beaucoup plus facile à transformer artisanalement en fil textile.

Étapes de Fabrication : De la Récolte à la Bobine

| Étape | Action | Résultat |
| --- | --- | --- |
| 1. Récolte | Coupe des feuilles matures de l'agave Furcraea. | Feuilles brutes. |
| 2. Extraction | Passage entre des lames (raspador) pour racler la pulpe verte. | Fibres longues et humides. |
| 3. Lavage | Rinçage abondant pour éliminer la sève irritante. | Fibres propres. |
| 4. Séchage | Exposition au soleil pour blanchir et évaporer l'eau. | Fibres prêtes au filage. |
| 5. Filage | Torsion manuelle (fuseau/rouet) ou mécanique. | Fil continu et solide. |
| 6. Mise en Bobine | Enroulage du fil pour le stockage ou le tissage. | Produit fini. |

III. Mécanisation du Filage (Fique et Guadua)

Pour augmenter la productivité et la régularité du fil, la mécanisation est l'étape logique.

1. Les Niveaux d'Équipement

- Niveau 1 : Rouet Électrique (Assistance manuelle)

  - Principe : Une pédale ou un moteur fait tourner la broche. Vous guidez la fibre à la main.

  - Avantage : Gain de vitesse (x3), fatigue réduite.

- Niveau 2 : La Cardeuse à rouleaux (Indispensable)

  - Principe : Des cylindres à pointes parallélisent les fibres avant le filage.

  - Avantage : Transforme la fibre brute en un ruban régulier, condition sine qua non pour toute machine automatique.

- Niveau 3 : Continu à filer (Semi-industriel)

  - Principe : Machine motorisée qui étire le ruban de carde et le torsade automatiquement.

  - Avantage : Production de masse et qualité constante.

2. Comparatif de Synthèse

| Caractéristique | Fil de Guadua (Mécanique) | Fil de Fique |
| --- | --- | --- |
| Origine | Tige ligneuse (dense) | Feuille (souple) |
| Facilité de filage | Difficile (casse sans humidité) | Excellente |
| Usage idéal | Cordages, construction | Sacs, tapis, textile, composites |
| Régularité | Faible (irrégulier) | Haute (si cardé) |

IV. Innovations et Perspectives

- Performance : Le tissu de fique, utilisé en composite, présente des résistances balistiques proches du Kevlar pour un coût nettement inférieur.

- Alternative au cuir : Le procédé Fiquetex permet de créer des textiles non-tissés (fibres + latex naturel) sans passer par l'étape du filage, idéal pour la maroquinerie.

Note finale : Pour un projet de production, l'investissement prioritaire est la cardeuse. C'est elle qui permet de passer d'un travail de "botte de fibres" à un travail de "ruban industriel", garantissant la viabilité de toute mécanisation ultérieure.